Hardenability

SAE4640

1	58

2	57.5

3	57

4	55.5

5	53.8

6	51

8	43.5

10	37

12	34

14	32

16	30.5

SAE 8740

1	58

2	57.8

3	57.3

4	56.5

5	55.2

6	53.4

7	51.3

8	48.8

9	45.9

10	43

11	40.4

12	38.5

13	37.1

14	36.1

15	35.5

16	34.9

17	34.5

18	34.1

19	33.7

20	33.3

21	33.1

22	32.9

23	32.8

24	32.7

25	32.5

26	32.3

27	32.1

28	32

29	31.9

30	31.8

31	31.6

32	31.4

SAE 8620

1	45

2	42.2

3	38.5

4	34.4

5	30.7

6	27.6

7	25.3

8	23.4

9	21.9

10	20.8

11	19.9

12	19.1

SAE 4118

1	44

2	43.1

3	40

4	32.1

5	26.5

6	22.9

7	21.8

8	20.9

9	20.1

10	19.2

12	17.4